集成材の材料定数の測定
        試験方法について
秋田大学 上田浩介
集成材
新しい構造形式
数値モデル化したい
異方性材料の材料定数は??
7.まとめ
6.線形回帰
8.目次
3.実験方法
5.ロッド型変位計
4.ばらつき
2.試験体
1.はじめに

---
試験体
z
x
試験体y
ひずみゲージ
y
80mm
試験体z
π型変位計
試験体x
80mm
320mm

---
実験方法
圧縮試験機で柱軸
方向に圧縮
ひずみ・荷重の測定
荷重レンジ
試験体x、y：6kN
材料定数の算出
試験体z：150kN

---
実験結果
圧縮
引張
圧縮
引張
ひずみ(×10-6)
ひずみ(×10-6)
π型変位計(z軸方向)
ひずみゲージ(z軸方向)
載荷後の偏心??
ばらつき
柱軸方向応力(MPa)
柱軸方向応力(MPa)

---
載荷板面の傾き具合は??
鉄板
ロッド
圧縮
ロッド型変位計
ひずみ(×10-6)
x軸方向
圧縮
圧縮
ひずみ(×10-6)
ひずみ(×10-6)
y軸方向
z軸方向
柱軸方向応力(kPa)
柱軸方向応力(kPa)
柱軸方向応力(MPa)

---
z軸方向のみ10kN以降のプロットで線形回帰を
行い、ひずみ軸切片を原点まで平行移動して、
π型変位計のグラフに重ねてみる。
実線：ロッド型変位計
       (線形回帰)
プロット：π型変位計
圧縮
ひずみ(×10-6)
部を平均
線形補間(z軸方向)
試験体中心の柱軸方向ひずみ
柱軸方向応力(MPa)

---
まとめ
柱軸方向のヤング率
( )内はヤング率の変動係数
4つのひずみを平均
1つのヤング率

---
ポアソン比
x方向：
y方向：
z方向：
スギ集成材のポアソン比
縦ひずみ：ロッド型変位計
横ひずみ：π型変位計
横ひずみが原因??

---
        ひずみゲージ π型変位計 ロッド型変位計 公称値
  Ex 0.8GPa(1.63) 0.3GPa(0.43) 0.1GPa(0.09) 0.3GPa
  Ey 0.3GPa(0.29) 0.3GPa(0.33) 0.2GPa(0.05) 0.3GPa
  Ez 9.8GPa(0.15) 9.6GPa(0.21) 7.9GPa(0.04) 7.5GPa
試験体 ポアソン比
   x νzx=11.093 νyx=0.0631
   y νxy=0.263 νzy=2.258
   z νyz=0.00434 νxz=0.00921