鋼板挿入集成材梁におけるせん断変形評価
秋田大学　川原 将
木橋
環境や景観への配慮
ランドマーク性
強度がない
集成材を鋼板で補剛
強度面が上がる
長スパンの道路橋も可能
ただ鋼板挿入集成材には
問題がある
目次

---
鋼板挿入集成材はせん断変形しやすい
木材のたわみ式
%upsilon=PL^3 over 3EI + PL over {kGA}
鋼板挿入集成材
鋼板で補剛する
集成材
++
鋼材
L/h
EI
GA
曲げ剛性
せん断の剛性
せん断変形の影響を明らかにする
FEM-初等梁梁理論
初等梁理論
×100(%)

---
そこで有限要素解析
有限要素解析ツールは
オープンソース Calculixを用いる
要素数節約のため 半解析
境界条件は 片持ち梁
載荷方法は 等分布
z
nx
nz
ny
x
y
o

---
基本的な梁外形
解析モデル・材料定数
軸長L=108cm
桁幅b=6cm
桁高h=12cm
P
鋼板幅bs=0.9cm
鋼板高さhs=4cm
h=12cm
鋼材(SS400)
ヤング率E=210GPa
L=108cm
せん断弾性係数G=80.8GPa
ポアソン比 =0.3
%nu
集成材(E96.2材の公称値)
ヤング率 =9.43GPa
E_{z}
ヤング率 = =9.43GPa
E_{x}
E_{y}
せん断弾性係数
Gxy=Gxz=Gyz=0.629GPa
ポアソン比
=0.016
%nu_{xy}=%nu_{xz}=%nu_{yx}=%nu_{yz}
=0.4
%nu_{zx}=%nu_{zy}
9
9
9
0.9
120
120
120
40
40
40
40
40
40
60
60
60
30
30
20
20
20
15
15
15
15

---
要素分割・たわみの収束性
1000N
h=12cm
L=108cm
6×24×120 の分割

---
たわみに占めるせん断変形
初等梁理論とFEM解の相対誤差
%upsilon=PL^3 over 3EI
鋼板１枚
%upsilon=PL^3 over 3EI + PL over kGA
鋼板３枚
鋼板２枚
鋼板深さ25%以上が望ましい
鋼板深さ 2h_s over h (％)
鋼板1枚
せん断変形の大きい25%
付近のせん断応力は?
鋼板2枚
鋼板3枚
FEM-初等梁梁理論
初等梁理論
×100(%)

---
片持ち梁中央部断面のせん断応力分布
・集成材の引張強度に達する ような荷重を載荷
7000N
・集成材のせん断強度3MPa
h=12cm
・中立軸付近は1.5〜1.8MPa
L=108cm
z
z
x
5
4
3
2
1
0
x
10
 8
 6
 4
 2
 0
y
5
4
3
2
1
0
10
 8
 6
 4
 2
 0
y
鋼板1枚
鋼板深さ50%
z
z
x
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
x
7
6
5
4
3
2
1
0
y
5
4
3
2
1
0
y
鋼板2枚
鋼板3枚
せん断応力τyz(MPa)
せん断応力τyz(MPa)
せん断応力τyz(MPa)
せん断応力τyz(MPa)

---
鋼板深さを変化させると・・・
鋼板１枚
14%程度の差
鋼板２枚
鋼板３枚
引張側を分割した
ほうが良い
鋼板深さ 2h_s over h (％)
鋼板1枚
引張側鋼板の位置を
変化させたらどうなるか?
鋼板2枚
鋼板3枚
せん断応力τyz(MPa)

---
引張側の鋼板位置を変えたら??
鋼板２枚は9%減少
鋼板3枚は5%程度減少
鋼板3枚
ズラした２枚が良い
鋼板２枚
断面からの引張側鋼板の位置(cm)
鋼板２枚
鋼板3枚
せん断応力τyz(MPa)

---
まとめ
対策
鋼板を補剛する場合
鋼板は25%以上深く
曲げ剛性を強く持たせられる
補剛するときはズラした
方がよい
せん断変形の影響大
0%
25%
50%
0%
25%

---
2:補剛による問題点
1:集成材の補剛
3:有限要素解析について
4:解析モデルについて
5:要素分割の話
6:たわみに占めるせん断変形
8:鋼板深さ変化のせん断応力
9:引張側鋼板の位置の変化
7:せん断応力分布
10:まとめ

---
P_{全} over A =p
        Calculix
拘束条件があるところでは
載荷できない
p
接点付近の要素面積×
x
y
面積比に対して荷重をかける。

---
集成材の材料定数
直交異方性である集成材を
ひずみ応力関係式から導く

---
補剛時のせん断弾性係数
ティモシェンコ梁理論と
FEM解の相対誤差
%upsilon=PL^3 over 3EI + PL over {kG_{木}A}
鋼板1枚
鋼板2枚
鋼板3枚
鋼板深さ 2h_s over h (％)
鋼板1枚
鋼板深さ20%程度でも
せん断弾性係数の違い
は2%と思われる。
鋼板2枚
鋼板3枚
FEM-ティモシェンコ梁理論
ティモシェンコ梁理論
    ×100(%)
%upsilon=PL^3 over 3EI + PL over kGA

---
集成材の引張強度に達するような荷重
片持ち梁のせん断応力
中立軸付近の集成材が
せん断応力の集中を受ける
鋼材付近の集成材が
18MPaに近い値