 3Dプリンタを用いて木材の異方性を模擬した材料の試作
7019555 柴田桜花
異方性
曲げ試験
単純支持3点曲げ
方向によって特性が異なる
3Dプリンタで再現
ヤング率の導出
P
b:11mm
たわみの公式
h:11mm
l
240mm
%idelta = {Pl^{3}} over {48EI}
{P l^{3}} over {48I} = E %idelta

---
実験①
Salome 解析①
E = {P l^{3}} over {48I%idelta}

---
軸ヤング率とせん断弾性係数の導出
切片：軸ヤング率E
傾き：せん断弾性係数G
1
kG
実験①
Salome 解析①
{1} over {E_{軸}}
{1} over {E}
( {h} over {l} )^{2}
{1} over {E} = {1} over {kG} ( {h} over {l} )^{2}+ {1} over { E_{軸}}

---
前回
今回
Salome 解析②
実験②
E = {P l^{3}} over {48I%idelta}

---
軸ヤング率とせん断弾性係数の導出
切片：軸ヤング率E
傾き：せん断弾性係数G
1
kG
実験②
Salome 解析②
{1} over {E_{軸}}
{1} over {E}
( {h} over {l} )^{2}
{1} over {E} = {1} over {kG} ( {h} over {l} )^{2}+ {1} over { E_{軸}}

---
まとめ
実験①
Salome 解析①
実験②
Salome 解析②

---
スリット位置と支点
180mm
120mm
120mm
180mm
120mm
180mm