弾塑性解析 (片持ち梁)
　ヤング率E：205GPa
ポアソン比 ν：0.3
　梁の長さ L：120mm
　梁の高さ h：10mm
　　梁の幅 b：10mm
 荷重(面載荷)：6.25N、8.0N
　　　　鋼材：SS400
鋼材降伏応力：235N/mm^2
・諸条件
荷重(N)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
(1sかけて荷重を加えた)
120mm
10mm
相当ひずみ:
10mm
\varepsilon_{eq}=\frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_{x}-\varepsilon_{y})^{2} + (\varepsilon_{y}-\varepsilon_{z})^{2} + (\varepsilon_{z}-\varepsilon_{x})^{2} + \frac{3}{2} (\varepsilon_{xy}^{2} + \varepsilon_{yz}^{2} + \varepsilon_{zx}^{2} )}

---
t=0.0s

---
t=0.1s

---
t=0.2s

---
t=0.3s

---
t=0.4s

---
t=0.5s

---
t=0.6s

---
t=0.7s

---
t=0.8s

---
t=0.9s

---
t=1.0s

---
解析結果 (荷重ーたわみ曲線)
荷重
4.36mm
  結果のグラフは荷重を掛けた面の上側
  左側から4.36mmの点を使用した
・初めは線形関係が見られる
　→モデルが弾性状態にある
・4.3 Nあたりになると徐々に
　　　　　　　傾きが小さくなり始めた
　→鋼材が弾性変形から塑性変形に
　　　　　　　　　　 変わりつつある。
・その後も緩やかな上昇が続いている
　→塑性変形が進行している
荷重 (N)
たわみ (mm)

---
解析結果 (直応力ー直ひずみ, ミーゼスー相当ひずみ)
観点	直応力ー直ひずみ	ミーゼス応力ー相当応力
評価する対象	ある1つの軸方向に / 対する挙動	多軸応力・ひずみをまとめた / 「材料全体の挙動」
主な使用方法	局所的な応力・変形の追跡	材料が降伏・塑性に達したかの判定
降伏応力の表れ方	今回の場合 / z方向応力が降伏点に達する	ミーゼス応力が降伏点に達する
→ 直応力はある部分における構造物の断面内の力の分布を理解するのに使い、
　ミーゼス応力は「この材料は壊れ始めているか？」を評価するために使われる。

---
解析結果 (直応力ー直ひずみ, ミーゼスー相当ひずみ)
・各グラフを作成するにあたり使用した座標
X Y Z
スライス

---
解析結果 (直応力ー直ひずみ)
○ 前スライドの点で時間経過
 　　　　(0.1s間隔 合計10ステップ)
　 　　　　　　　毎に測定したグラフ
・初めは直線的に描かれている
 →フックの法則 (σ = Eε) に従って
　 おり、この部分は弾性域を示して
　　　　　　　　　　 いるといえる。
　 傾きE = 247.027 / 0.0012371
　　　　 ≒ 199682.3 (Mpa)
　 鋼材のヤング率との相対誤差は2.6%
 ・降伏点の発生
  →応力が約245 MPaに到達したあたり
 　で応力の増加が鈍化し、材料が塑性
　 変形に入った。
↑235MPa
直応力 (MPa)
直ひずみ

---
解析結果 (ミーゼスー相当ひずみ)
: x軸方向直ひずみ
: y軸方向直ひずみ
: z軸方向直ひずみ
相当ひずみ:
: xyせん断ひずみ
: yzせん断ひずみ
: zxせん断ひずみ
○ 前々スライドの点で時間経過(0.1s間隔 合計10ステップ)毎に測定したグラフ
\varepsilon_{eq}=\frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_{x}-\varepsilon_{y})^{2} + (\varepsilon_{y}-\varepsilon_{z})^{2} + (\varepsilon_{z}-\varepsilon_{x})^{2} + \frac{3}{2} (\varepsilon_{xy}^{2} + \varepsilon_{yz}^{2} + \varepsilon_{zx}^{2} )}
\varepsilon_{y}
\varepsilon_{x}
\varepsilon_{z}
\varepsilon_{xy}
\varepsilon_{zx}
\varepsilon_{yz}

---
解析結果 (ミーゼスー相当ひずみ)
・グラフの形は殆ど直応力ー直ひずみ
　で作成したものと似ている。
　傾きE` = 237.896 / 0.001089543
　　　　 ≒ 218342.4911 (Mpa)
　鋼材のヤング率との相対誤差:6.51%
　直応力ー直ひずみ曲線よりも相対誤
　差は大きくなった。
・降伏点に到達後ミーゼス応力が殆ど
　変化することなくひずみが変化した
　そのため完全弾塑性体に近いグラフ
　　　　　　　　　　　　　が出来た。
↑235MPa
ミーゼス応力 (MPa)
←結果
相当ひずみ

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Z
↑曲げモーメント図
X
上図より曲げモーメントが最大になるのは
　　　　　　　　　　　　　　 　 固定端の部分
左図は原点(●)から0.001mmにおける
　　　　　　　　　　　　　　　x軸方向直応力
※本来は原点で直応力を確認したかったが、上　手く表示されなかったため今回は原点に限り　なく近い部分をスライスした値を使用する。

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
直応力 (MPa)
・5.0Nの荷重を加えたあたりまで比例　関係を保ちながらグラフが描かれて　いるが、そこを超えると急激に直応　力が増加した。
荷重 (N)

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は横から見た軸方向直応力
　t = 0.6sのとき　綺麗な三角形分布になっていることが分かる

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は横から見た軸方向直応力
　t = 1.0sのとき　梁の左側にかかる直応力が増加しにくくなった→降伏が関係している?

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は斜め上から見た曲げモーメント図
　固定端側の上下縁は色が濃く塑性状態にあるが自由端側は色が薄く塑性状態にあるとは言い難い。

---
8.0Nでの解析結果 (荷重ーたわみ曲線)
・グラフを作成するにあたり使用した座標
X Y Z
荷重を加えた方向

---
解析結果 (荷重ーたわみ曲線)
前ページでx座標が120(梁の先端)とし
ていないのはx=120のときにスライス
するとその画面が上手く表示されない
うえに選択した座標がステップ毎に移
動するため。
グラフはたわみの値に ×(-1) 倍をかけ
てプロットしたもの
・4.8 N以上加えると曲線が
　　　　　　　 描かれるようになる。
・曲線の傾きや描かれた位置は6.2Nの
　時と比較して殆ど差異は見受けられ
　なかった。
荷重 (N)
たわみ (mm)

---
解析結果 (直応力ー直ひずみ, ミーゼスー相当ひずみ)
・各グラフを作成するにあたり使用した座標
このあたりの
辺上の点を使用
スライス

---
解析結果 (直応力ー直ひずみ)
○ 前スライドの点で時間経過
　 0s~0.7sまで0.1s間隔
　 0.7s~1.0sまで0.25s間隔
　 (計19ステップ)毎に測定したグラフ
・フックの法則 (σ = Eε) に従っている
　部分の傾きEは
　E = 239.974 / 0.00107122
　　　　 ≒ 224019.3 (Mpa)
　 鋼材のヤング率との相対誤差は9.3%
直応力 (MPa)
↑235MPa
直ひずみ

---
解析結果 (ミーゼスー相当ひずみ)
　傾きE` = 232.961 / 0.000932454162094
　　　　 ≒ 249836.4 (Mpa)
　　　　　　　　　　　　相対誤差:21.9%
　　　6.2Nの時よりも
　　　相対誤差が大きくなった。
　　・ただ6.2Nの荷重を加えた場合よりも
　　　理論値(降伏応力)に近い値を取った
　　・荷重をより多くかけようとすると
　　　上手く解析できなくなり1ステップ
　　　が0.25s間隔となる。
　　　→ヤング率の誤差が広がった
　　　　主な原因なのではないか?
↑235MPa
ミーゼス応力 (MPa)
←結果
相当ひずみ

---
解析結果 (ミーゼスー相当ひずみ)
　傾きE` = 232.961 / 0.000932454162094
　　　　 ≒ 249836.4 (Mpa)
　　　　　　　　　　　　相対誤差:21.9%
　　　6.2Nの時よりも
　　　相対誤差が大きくなった。
　　・ただ6.2Nの荷重を加えた場合よりも
　　　理論値(降伏応力)に近い値を取った
　　・荷重をより多くかけようとすると
　　　上手く解析できなくなり1ステップ
　　　が0.25s間隔となる。
　　　→ヤング率の誤差が広がった
　　　　主な原因なのではないか?
↑235MPa
ミーゼス応力 (MPa)
←結果
相当ひずみ

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
荷重 (MPa)
荷重 (MPa)
荷重 (N)
荷重 (N)

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
直応力 (MPa)
荷重 (N)

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○横から見た軸方向直応力
　t = 0.6sのとき

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は横から見た軸方向直応力
　t = 1.0sのとき

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は横から見た軸方向直応力
　6.2Nの時と大差ない形の三角形分布 → 荷重の大小にかかわらず三角形分布の形はあまり変化しない

---
解析結果 (曲げモーメント最大位置での直応力ー荷重)
○上図は斜め上から見た軸方向直応力
　6.2Nよりも固定端側は中心軸付近の色変化がはっきりしており、完全に塑性したといえるのでは
　自由端側は色が薄いものの235MPa以上の直応力がかかっているとは考えにくいものの自由端側　の塑性部分が広がったのでは

---
考察とまとめ
1. 荷重―たわみ曲線
    ・弾性域において荷重―たわみ関係は直線的(比例関係にある)。
    ・降伏点 (235MPa) 付近を超えるとたわみの増加速度が急激に大きくなっている。これは塑性
　　変形が顕著に進行して材料が降伏していることを表している。
2. 軸方向直応力―直ひずみ曲線
    ・初期はフックの法則に従っており、その傾きEはヤング率だが荷重を大きくすると実際のヤング率　　との相対誤差が大きくなった。梁の先端に掛ける荷重を変化させることで算出されるヤング率も
　　異なることから改善の余地あり。
3. 相当(ミーゼス)応力―相当ひずみ
    ・2と同様に降伏開始点（235MPa）を境に、相当ひずみが急激に増加。
　・2との違いとして直応力―直ひずみはある1点を知りたい時、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ミーゼス応力―相当ひずみは全体を見たい時にそれぞれ用いる。
　・どちらのグラフとも降伏応力(235MPa)に収束するようなグラフが作成できたが傾きからヤング率
　　を算出するのには適していない。

---
4. 曲げモーメント最大断面でのσzz分布（2D・3Dプロット）
    ・曲げモーメント最大位置における各荷重ステップと断面におけるx軸方向直応力の分布は、　　初期段階では三角形分布になっている。
    ・荷重の大きさを変化させることで上下縁から徐々に色が濃くなっていることに加え、降伏域　　が中立軸に向かって拡大塑性し始めていることも視覚的に捉えることが出来た。
○今後の課題
・梁の大きさ, メッシュ長さを変えるとどうなるのか
　→今回は梁の長さ120mm メッシュ長さ1.5でモデルを作成したが、長さを200mm, 1や2にする　　と降伏応力付近できちんと降伏するのか。グラフの場合だと折れ曲がるのか。
　※実際に今よりも梁を長くメッシュ長さを短くしたモデルを作成してみたが、データが重く解　　析時に何度も落ちてしまった為挫折
・面に掛ける荷重を増やすと軸の中心部分まで完全に降伏したと確認できるか
　→8.0Nの面載荷を掛けた時点で解析が上手く行っていない為、これ以上荷重を大きくすると降　　伏以外にたわみやひずみの数値へ悪影響を及ぼさないのかが懸念。
参考文献: CAEと強度計算の森, 相当ひずみ, https://www.fem-vandv.net/m11.html (2025/4/9 閲覧)